Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 50230

Наименование объекта закупки

- Поручень-отбойник с AL усилителем и контрастной маркировкой ГОРИЗОНТ H140 – Арт. 50230-1-1K

- Кронштейн поручня Н150- Арт. 50230-1-4K

- Угол внешний Н150 – Арт. 50230-1-3K

- Торцевой элемент (универсальное) Н150 – Арт50230-1-6K

- Стыковочный элемент для углов и поручней Н150 – Арт.50230-1-9

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки Поручень-отбойник | Изделие представляет собой поручень-отбойник, выполненный из лёгкого и максимально прочного материала-твёрдый ПВХ, в отличие от других поручней серии «Горизонт», данная модель оборудована пазом для СМЕННОЙ ВСТАВКИ, что позволяет использовать не только различные цветовые решения, но и в случае необходимости установить светонакопительную вставку, по вашему желанию на ней может быть отображено направление движения к аварийным выходам в случае ЧС, что полностью соответствует не только требованиям по обеспечению доступности для МГН, но и требованиям по пожарной безопасности. Так же данная модель не имеет алюминиевого каркаса, что позволяет в значительной мере сэкономить денежные средства на транспортных расходах. Поручень предназначен для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки Кронштейн поручня | Изделие представляет собой кронштейн, предназначенный для монтажа поручня на вертикальную поверхность, выполненный из белого пластика с учетом особенностей конструкции поручня. |
| Описание объекта закупки Угол внешний | Изделие представляет собой угол 90 градусов, изготовленный из ПВХ, служащий для стыковки поручней под углом 90 градусов. |
| Описание объекта закупки Торцевой элемент | Торцевой элемент является правым или левым окончанием поручня, имеет скругленную форму с упором в вертикальную поверхность. |
| Описание объекта закупки Стыковочный элемент | Изделие представляет собой стыковочный элемент, обеспечивающий без-зазорную последовательную стыковку поручней. |
| Требования к материалам поручня | Для обеспечения прочностных характеристик, поручень должен быть выполнен промышленным способом из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам кронштейна | С целью обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам угла внешнего | С целью обеспечения прочностных характеристик, угол должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам торцевого элемента | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам стыковочного элемента | С целью обеспечения прочностных характеристик, стыковочный элемент должно быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции поручня | С целью обеспечения безопасности поручень должен быть изготовлен промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. Поручень должен быть изготовлен с учетом обеспечения оптимального диаметра охвата для человеческой руки не менее 38мм в верхней и нижней части. Для возможности установки контрастной ленты, на поручне промышленным способом должен быть выполнен паз на всю длину поручня, глубиной не менее 1мм и шириной не менее 47мм. |
| Требование к конструкции кронштейна | Для обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен иметь рёбра жесткости, толщиной не менее 2мм, в количестве не менее 4шт. Для обеспечения монтажа на дюбель-гвоздь, кронштейн должен иметь отверстие, диаметром не менее 9мм. Для совместимости с поручнем, кронштейн должен иметь проточку, выполненную промышленным способом, шириной не менее 20,8мм. Для обеспечения правильного монтажа поручня, кронштейн должен обеспечивать угол между вертикальной плоскостью и поручнем не менее чем в 90 град. |
| Требования к конструкции угла внешнего | Для обеспечения правильного соединения и плотного прилегания без зазоров к поручню, уголок с двух сторон должен иметь выступающие элементы, выполненные промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня и иметь проушины для обеспечения монтажа на винтовые соединения в количестве не менее 2шт. Для обеспечения оптимального диаметра охвата человеческой руки, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38мм. |
| Требования к конструкции торцевого элемента | Для обеспечения правильного соединения и плотного прилегания без зазоров к поручню, торцевой элемент с одной стороны должен иметь выступающие элементы, выполненные промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня и иметь проушину для обеспечения монтажа на винтовое соединение в количестве 1шт. Для обеспечения оптимального диаметра охвата человеческой руки, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38мм. Для обеспечения завершения поручня, торцевой элемент должен иметь заглушку, выполненную из того же материала, что и торцевой элемент. |
| Требования к конструкции стыковочного элемента | Для обеспечения правильного соединения и плотного прилегания без зазоров к поручню, стыковочный элемент с двух сторон должен иметь выступающие элементы, выполненные промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня. Для обеспечения жесткости, выступающие части должны иметь толщину стенок не менее 1,9мм. Выступающие части должны выступать на 8мм с каждой стороны. Для обеспечения совместимости с поручнем, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38мм. Для обеспечения эстетических свойств, стыковочный элемент должен быть белого цвета. |
| Требования к геометрическим размерам поручня | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры поручня должны быть не менее 150мм по высоте, не менее 38мм по ширине. |
| Требования к геометрическим размерам кронштейна | Для обеспечения небольших габаритов, размеры кронштейна должны соответствовать размерам ВхШхГ: 75,9х46,9х49мм. Толщина стенки рёбер жесткости не менее 2мм. |
| Требования к геометрическим размерам внешнего угла | Для обеспечения такой же высоты, как и у поручня с учётом ПВХ накладки, размеры внешнего угла должны соответствовать ВхШхГ: 150х110х110мм |
| Требования к геометрическим размерам торцевого элемента | Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня и соответствовать размерам ВхШхГ: 150х110х80мм. |
| Требования к геометрическим размерам стыковочного элемента | Стыковочный элемент должен быть изготовлен с учетом конструкции поручня и соответствовать размерам: ВхШхГ: 150х38х18,5мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей через специальные кронштейны, разработанные с учетом особенности конструкции поручня, выполненные из полимерного пластика в количестве не менее двух штук на 1 м.п. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) должна быть нанесена тактильная маркировка шрифтом по системе Брайля, каждого дверного проёма, с описанием назначения кабинетов. |
| Требования к цветовому исполнению поручня | Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в двухцветном, контрастном исполнении (параллельные, чередующие полосы желтого или зелёного, и белого цвета), ширина контрастных полос должна быть не менее 47мм. |
| Требования к цветовому исполнению кронштейна | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требование к цветовому исполнению угла внешнего | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требования к цветовому исполнению торцевого элемента | Для обеспечения эстетических свойств, цвет изделия должен быть белым. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Поручень-отбойник с AL усилителем и контрастной маркировкой ГОРИЗОНТ H140 – 1 шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

Комплектующие изделия для установки поручня приобретаются отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

----------