Техническое задание

Арт. 80040-2

Наименование объекта закупки

Скамья универсальная, со спинкой, для улицы и помещений, нержавеющая сталь

Цель закупки

Размещение скамеек в общественных местах, предполагающих продолжительное пребывание на территории или в помещении граждан, является необходимым условием для создания комфортной обстановки. Местами для отдыха может воспользоваться как человек испытывающий проблемы со здоровьем, так и здоровой человек.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и деревянного настила. Выполненное во всепогодных условиях. Предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации угол наклона спинки должен быть не менее 200. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Конструкция каркаса изделия изготавливается из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Сиденье представляет собой деревянный настил, изготовленный из шлифованной доски толщиной не менее 20 мм с последующим нанесением 2-х слойного полиуретанового лака. Крепление скамейки к поверхности пола осуществляется при помощи фланцев, изготовленных из стали не ниже, чем AISI 304. |
| Требование к конструкции скамьи | Каждая вертикальная опора скамьи состоит из опорной стальной трубы диаметром не менее 38 мм, установленных на ней стальных кронштейнов толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления деревянного настила спинки скамьи и опорной трубы с подлокотником также изготовленной из нержавеющей стали AISI 304, стальных фланцев для опоры и монтирования скамьи, которые имеют размер не менее чем 100х100 мм толщиной не менее 3 мм. Каркас образован вертикальными стойками в количестве не менее 2шт, которые соединены между собой посредством двух металлических труб, изготовленных из нержавеющей стали не ниже, чем AISI 304, диаметром не менее 38 мм и толщиной стенки не менее 1,5мм. Деревянная спинка усилена стальной металлической опорной трубой диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, которая обеспечивает достаточную прочность при нагрузке весом до 200 кг. Сиденье скамьи, состоящее из деревянного настила, крепится с помощью мебельных болтов в количестве не менее 8 штук к стальным карманам, изготовленным из нержавеющей стали не ниже, чем AISI 304 толщиной не менее 3 мм, приваренных к вертикальным опорам и позволяющим скрыть металлические крепления. Деревянный настил изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 95 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм. Количество досок не менее 7 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве не менее 2 шт. С обратной стороны каркаса крепления спинки скрыты специальными металлическими кронштейнами, крепления сидения скрыты специальными металлическими карманами. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры скамьи не менее (ВхШхГ): 918x1590x614 мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3 мм для обеспечения устойчивости и прочного фиксирования скамьи. |
| Требования к информационному обеспечению населения | С целью информирования о назначении изделия, в поверхность верхней доски спинки, в правой части должны быть инкрустированы информационная табличка и пиктограмма доступности, выполненные на основе ABS пластика 1,35 мм золото царапанное-черный (гравировка). С целью обеспечения травмобезопасности, табличка и пиктограмма должны иметь врезное крепление и не должны выходить за поверхность сиденья. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья универсальная, со спинкой, для улицы и помещений, нержавеющая сталь – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---