**Техническое задание**

Арт. 80101

**Наименование объекта закупки**

Колесоотбойник прямой, напольный, AISI 304, D38

**Цель закупки**

Для оборудования стационарных пандусов без направляющей колеи с целью обеспечения безопасного передвижения людей в инвалидных-колясках, а также для защиты стен и выступов в торговых, медицинских и других учреждениях, с целью случайного наезда инвалидных колясок.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой напольное барьерное ограждение. Конструкция колесоотбойника имеет прямую форму, выполнено из нержавеющей трубы марки AISI 304 и диаметром 38мм, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится к поверхности посредством анкерных болтов или дюбель гвоздей. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных условий изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию. Должно быть выполнено прямой формы, из нержавеющей трубы диаметром не менее 38мм, толщиной не менее 1,5 мм, с отводами под углом 90 гр. и фланцами. Для обеспечения надежного крепления фланцы должны быть выполнены из нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм, диаметром не менее 80мм. Каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий диаметром не менее 6мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Колесоотбойники должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры:  - высота не менее 150мм;  - ширина без учета выступающих крепежных элементов не менее 500мм/1000мм/1500мм/2000мм/2500/3000мм (в соответствии с заказом).  Допустимые отклонения по размерам:  общая длина изделия - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление колесоотбойника осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Для обеспечения прочного крепления толщина фланцев должна быть не менее не менее 3 мм, диаметр не менее 80 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий, для дюбеля гвоздей или анкерных болтов. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Колесоотбойник прямой, напольный, AISI 304, D38– 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия ---**