Техническое задание

Арт.  50399-AL100x10-P3

Наименование объекта закупки

Разметка линейная фотолюм, шириной 100мм, антивандал в AL профиле, цветография «Стрелки»

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет линейную разметку, выполненную в антивандальном исполнении из алюминиевого профиля и полимерной вставки со светонакопительным ПВХ покрытием. Разметка относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС) и предназначена для указания путей эвакуации. Линейная разметка крепится к стене в нижней ее части, а также на выступы. Монтаж изделия осуществляется посредством саморезов. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения антивандальных и антикоррозийных свойств, а также продолжительного срока эксплуатации металлические направляющие должны быть выполнены из алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик полимерная вставка должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3 мм, с нанесением светонакопительного ПВХ покрытия. Торцевые заглушки должны быть выполнены из ударопрочного белого полистирола, толщиной не менее 4мм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических направляющих, полимерной вставки и пластиковых заглушек, обеспечивающих сборку всех элементов. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлические направляющие должны быть выполнены из алюминиевого профиля 26х9,6мм, длиной не менее 1000мм/не менее 2000мм (в соответствии с заказом), в количестве 2-х штук. Для обеспечения возможности монтажа изделия посредством скрытого крепления: в профиле длиной 1000 мм должно быть выполнено не менее 3-х отверстий/в профиле 2000 мм должно быть выполнено не менее 5-ти отверстий под саморезы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик вставка должна быть выполнена на основе ПВХ пластика, толщиной не менее 3 мм, размерами: ширина не менее 80 мм и не более 81 мм, длина не менее 1000 мм/не менее 2000 мм (в соответствии с заказом). Для обеспечения заявленных функций, вставка должна быть изготовлена с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, торцевые заглушки должны быть выполнены из полистирола толщиной не менее 4 мм, в количестве 2-х штук. Форма заглушек должна иметь цельнолитую конструкцию, обеспечивающую сборку всех элементов. Для обеспечения надежной фиксации, на каждой заглушке должно быть не менее 4-х отверстий под саморезы 3х12, выполненные из нержавейки. |
| Требование к информационному исполнению | Линейная разметка должна быть выполнена с цветографическим изображением, «Стрелка». |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Цвет символов чёрный. |
| Требования к характеристикам | Длительность послесвечения: не менее 4-х часов. В соответствии с п.6.2.7 ГОСТ 12.4.026-2015: Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25 лк. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации: - ширина разметки с учетом AL профиля должна быть не менее 100 мм; - длина разметки без учета заглушек не менее 1000 мм/не менее 2000 мм ( в соответствии с заказом). Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации высота разметки с учетом AL профиля не более 10 мм. |
| Требования к монтажу | Разметка крепится к поверхности посредством саморезов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Разметка линейная фотолюм, шириной 100мм, антивандал в AL профиле, цветография «Стрелка» - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---