Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 50230

Наименование объекта закупки

Поручень-отбойник светло-серый с желтой вставкой H150 – Арт. 50230-1-1K-LGY

Кронштейн H150, светло-серый - Арт. 50230-1-4K-LG

Угол внешний H150, светло-серый – Арт. 50230-1-3K-LG

Торцевой элемент универсальный H150, светло-серый – Арт. 50230-1-6K-LG

Стыковочный элемент для поручня-отбойника, H150, ПВХ, светло-серый – Арт. 50230-1-9K-LG

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Поручень-отбойник светло-серый с желтой вставкой H150 |
| --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой поручень-отбойник, выполненный из лёгкого и максимально прочного материала-твёрдый ПВХ. Предназначен для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Поручень оборудован пазом для сменной вставки, что позволяет использовать не только различные цветовые решения, но и в случае необходимости установить светонакопительную вставку, по согласованию на ней может быть отображено направление движения к аварийным выходам в случае ЧС, что полностью соответствует не только требованиям по обеспечению доступности для МГН, но и требованиям по пожарной безопасности. |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочностных характеристик, поручень должен быть выполнен промышленным способом из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Цвет RAL9002 (серо-белый). Контрастная вставка должна быть выполнена из ПВХ толщиной не менее 0,8 мм. Цвет желтый. |
| Требование к конструкции | Конструктивно поручень должен представлять собой цельнолитое полое изделие, с внутренний стороны усиленное рёбрами жёсткости. Толщина пластика должна быть не менее 1 мм. С целью обеспечения удобного захвата кистью руки опорного поручня верхняя и нижняя часть конструкции должна иметь цилиндрическую форму на протяжении всей длины поручня с радиусом скругления не менее 20 мм. По центру поручня, на лицевой стороне должен быть предусмотрен паз для установки контрастной вставки шириной не более 52 мм. С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) должен быть расположен паз для нанесения тактильной маркировки шрифтом по системе Брайля. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, размеры поручня должны быть: высота не менее, глубина не менее 38 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей через специальные кронштейны, разработанные с учетом особенности конструкции поручня, выполненные из полимерного пластика в количестве не менее двух штук на 1 м.п. |
| Кронштейн H150, светло-серый |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой кронштейн, предназначенный для монтажа поручня на вертикальную поверхность, выполненный из твердого ПВХ, с учетом особенностей конструкции поручня. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Цвет RAL9002 (серо-белый). |
| Требование к конструкции | Для обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен иметь ребра жесткости толщиной не менее 2 мм, в количестве не менее 4 шт. Для обеспечения монтажа на дюбель-гвоздь, кронштейн должен иметь отверстие, диаметром не менее 9 мм. Для совместимости с поручнем, кронштейн должен иметь проточку, выполненную промышленным способом, шириной не менее 21 мм. Для обеспечения правильного монтажа поручня, кронштейн должен обеспечивать угол между вертикальной плоскостью и поручнем не менее чем в 900. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения небольших габаритов, размеры кронштейна должны соответствовать размерам (ВхШхГ): 76x47x49 мм. |
| Угол внешний H150, светло-серый |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой угол 900, изготовленный из ПВХ, служащий для стыковки поручней под углом 900. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, угол должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Цвет RAL9002 (серо-белый). |
| Требования к конструкции | Для обеспечения надежной фиксации и плотного прилегания без зазоров к поручню, соединительный угол с двух сторон должен иметь выступающие элементы, имеющие цельнолитую структуру с самим изделием, выполненные промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня и иметь проушины для обеспечения монтажа на винтовые соединения в количестве не менее 2 шт. Для обеспечения оптимального диаметра охвата человеческой руки, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения такой же высоты, как и у поручня с учётом ПВХ накладки, размеры внешнего угла должны соответствовать (ВхШхГ): 150х104х104 мм. |
| Торцевой элемент универсальный H150, светло-серый |
| Описание объекта закупки | Торцевой элемент является правым или левым окончанием поручня, имеет скругленную форму с упором в вертикальную поверхность. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, торцевой элемент должно быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Цвет RAL9002 (серо-белый). |
| Требования к конструкции | Для обеспечения надежной фиксации и плотного прилегания без зазоров к поручню, торцевой элемент, с одной стороны, должен иметь выступающий элемент, выполненный промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня и иметь проушину для обеспечения монтажа на винтовое соединение в количестве 1 шт. Для обеспечения оптимального диаметра охвата человеческой руки, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38 мм. Для обеспечения завершения поручня, торцевой элемент должен иметь заглушку, выполненную из того же материала, что и торцевой элемент. |
| Требования к геометрическим размерам | Торцевой элемент должен быть изготовлен с учетом конструкции поручня и соответствовать размерам (ВхШхГ): 150х104х80 мм. |
| Стыковочный элемент для поручня-отбойника, H150, ПВХ, светло-серый |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой стыковочный элемент, обеспечивающий без-зазорную последовательную стыковку поручней. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, стыковочный элемент должно быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Цвет RAL9002 (серо-белый). |
| Требования к конструкции | Для обеспечения надежной фиксации и плотного прилегания без зазоров к поручню, стыковочный элемент с двух сторон должен иметь выступающие элементы, выполненные промышленным способом с учетом особенностей конструкции поручня. Для обеспечения жесткости, выступающие части должны иметь толщину стенок не менее 1,9 мм. Выступающие части должны выступать на 8 мм с каждой стороны. Для обеспечения совместимости с поручнем, диаметр верхней и нижней частей должны быть не менее чем 38 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Стыковочный элемент должен быть изготовлен с учетом конструкции поручня и соответствовать размерам (ВхШхГ): 150х19х38 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Все комплектующие приобретаются отдельно.

Поручень-отбойник светло-серый с желтой вставкой H150 – в соответствии с заказом

Кронштейн H150, светло-серый - в соответствии с заказом

Угол внешний H150, светло-серый – в соответствии с заказом

Торцевой элемент универсальный H150, светло-серый – в соответствии с заказом

Стыковочный элемент для поручня-отбойника, H150, ПВХ, светло-серый в соответствии с заказом

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

----------