Техническое задание

Арт. 10933-A
Наименование объекта закупки

Тактильное пособие «Алфавит» Русский и английский языки с доп.знаками
Цель закупки  

Для изучения букв русского и английского алфавита, включая знаки препинания и математические знаки в плоскопечатном виде и точечным шрифтов по системе Брайля.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой набор из двух табличек, на которых изображены буквы русского и английского алфавита, а также цифры и знаки препинания. Все буквы и знаки продублированы точечным шрифтом по системе Брайля.

	Требование к материалам
	С целью обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и защиты от механических повреждений, таблички должны быть изготовлены промышленным способом из поливинилхлорида, толщиной не менее 3 мм и не более 4 мм с нанесением на них полноцветного тактильного рисунка с последующим нанесением полиуретанового лака, толщиной слоя не менее 250 мкм.
В целях информационного обеспечения незрячих людей, таблички должны иметь текст шрифтом Брайля, выполненный послойно-полимерным способом.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные таблички, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм.

	Требования к информационному обеспечению 
	Тактильные таблички должны содержать в себе русский и английский алфавиты, выполненные с учетом восприятия их слабовидящими и незрячими людьми.

	Требования к цветовому исполнению
	Для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком тактильные таблички должны иметь желтый цвет поверхности с нанесением плоскопечатных и символов Брайля синего цвета.

	Требования к защитному покрытию
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная пиктограмма должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия.

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритный размер одной таблички должен быть не менее (ВхШхГ): 297х210х3 мм

	Требования к монтажу изделия
	Не установлены.

	Требования к товарам/услугам/работам.
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю.
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Тактильное пособие «Алфавит» Русский и английский языки с доп.знаками – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

