Техническое задание

Арт. 50527-2
Наименование объекта закупки
Площадка горизонтальная модульного пандуса, сталь Ст08пс, 1067x1020х1800 мм

Цель закупки 
Оборудование объектов в целях доступности зданий и территорий.
Модульный пандус-конструктор — обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения (МГН) в условиях, где строительство стационарного пандуса невозможно, нецелесообразно или требуется временное решение.

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой сборно-сварную металлоконструкцию — горизонтальную опорную площадку модульного пандуса. Состоит из двух основных профилей (лонжеронов), фланцев, рёбер жёсткости, колесоотбойников и кронштейнов поворотного крепления. В отличие от наклонной площадки, не содержит поперечных перемычек. Конструкция обеспечивает жёсткость и устойчивость при эксплуатации. Изделие поставляется в разобранном виде (рама + колесоотбойники), что позволяет сэкономить на транспортных расходах.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам все несущие элементы (профили, фланцы, рёбра, кронштейны) должны быть выполнены из конструкционной стали марки не ниже Ст08пс (холоднокатаный лист), толщиной не менее 3,0 мм (для колесоотбойников — не менее 2,0 мм). 
Для обеспечения антикоррозийных свойств все стальные элементы должны иметь порошковое полиэфирное покрытие:
- рама и кронштейны: RAL 9005 (чёрный, шагрень, глянцевый);
- колесоотбойники: RAL 1021 (рапсово-жёлтый, гладкий, глянцевый).

	Требование к конструкции
	Изделие состоит из следующих основных узлов:
1. Рама (сварная): два продольных профиля, фланцы, рёбра жёсткости, кронштейны поворотного крепления, поворотные узлы. Поперечные перемычки отсутствуют.
2. Колесоотбойники — из листа не менее 2,0 мм с усиливающими пластинами.

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритный размер изделия в собранном виде должен составлять:
– высота: не менее 1067 мм;
- ширина: не менее 1020 мм;
- глубина: не менее 1800 мм.

	Требования к обработке поверхности и сварных швов
	Поверхность должна быть очищена от окалины, заусенцев, следов коррозии. Сварные швы — сплошные, без прожогов и непроваров, зачищены. После сварки изделие подвергается порошковой покраске в два цвета (RAL 9005 и RAL 1021). Покрытие должно быть равномерным, без сколов, пузырей и отслаиваний.

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения надёжной фиксации конструкция должна быть оборудована следующими элементами:
– крепление рамы к опорным стойкам — болтами М8, М10, М6 из нержавеющей стали;
– крепление колесоотбойников к раме — вытяжными заклёпками 4,0×8 мм (сталь-алюминий) и болтами М6×16 (нержавеющая сталь);
– все метизы входят в комплект поставки.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми, выполнены с учётом действующих ГОСТ и СП. 

	Требования к упаковке
	Рама упаковывается в стрейч-плёнку. Колесоотбойники и метизы упаковываются в гофрокороб малый. Мелкие метизы — в пакет с замком Zip-Lock 120×170 мм. На упаковку наносится наклейка.

	Требования к доставке
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Площадка горизонтальная модульного пандуса, сталь Ст08пс, 1067x1020х1800 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
