Техническое задание

Арт. 52098-1

Наименование объекта закупки

Велопарковка на 1 место, из нержавеющей стали, D38 мм

Цель закупки

Оборудование объектов для стоянки велосипедов, с целью их сохранности.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, предназначенную для парковки одного велосипеда. Велопарковка выполнена в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится на поверхность посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных условий изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую из стойки и основания. Форма стойки в виде перевернутой буквы U, расположенной под определенным углом наклона, обеспечивает надежную фиксацию велосипеда за раму. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик стойка должна быть выполнена из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,5 мм. Ширина стойки должна быть не менее 198 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, основание, должно быть выполнено из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 250х250 мм. Для обеспечения травмобезопасности основание должно быть выполнено с закругленными углами. Для обеспечения прочного крепления основание должно иметь не менее 4-х монтажных отверстий, диаметром не менее 10 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть должны быть не менее (ВхШхГ): 655х353х453 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина изделия - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Все сварные швы должны быть зачищены, поверхность должна быть отполирована промышленным способом и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление велопарковки осуществляется посредством основания, изготовленного из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10), толщиной не менее 3 мм, размером не менее 250х250 мм. Для обеспечения прочного крепления в основании должно быть выполнено не менее 4-х монтажных отверстий, диаметром не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Велопарковка на 1 место, из нержавеющей стали, D38 мм – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---