Техническое задание

Арт. 50238-TPU-180x300x4-Y
Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг) 180x300x4, ТПУ, желтый

Цель закупки 

Оборудование путей движения внутри помещения со средней проходимостью людей с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Тактильная плитка выполнена в соответствии с 
ГОСТ Р 52875-2018, изготовлена из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ), твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А, что обеспечивает достаточно высокие прочностные характеристики. Плитка с тактильными рифами, выполненными в виде продольных полос в количестве трёх штук, предназначена для разметки безопасного пути движения для МГН, отрезка направления движения от указателя «поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, совокупность нескольких плит позволяет организовать зону получения услуг в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. 
С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность тактильных рифов усилена рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими высокие прочностные характеристики и равномерное распределение клеящего вещества в образовавшихся ячейках. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1018).  Плитка предназначена для монтажа при помощи клея на уже имеющиеся напольное покрытие.

	Требования к материалам
	Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ) твёрдостью по шкале Шора не более 85 единиц по шкале А.

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия RAL 1018.

	Требования к 

конструкции изделия
	Основа плитки (базовая пластина) в соответствии с ГОСТ имеет толщину не более 1 мм.

Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край.

Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм.

С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, внутренняя поверхность тактильных рифов усилена рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием, толщиной не менее 2 мм, обеспечивающими высокие прочностные характеристики и равномерное распределение клеящего вещества в образовавшихся ячейках. Не рекомендуется применение плитки с полыми рифами, так как это значительно увеличит расход клеевого вещества и снизит прочностные характеристики изделия. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру, с размером ячейки не более 5х5 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны быть не менее 180 мм по ширине и не менее 300мм по глубине.  В соответствии с 
ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, высота подосновы не более 1 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах.  Тип тактильного индикатора - направляющие параллельные полосы шириной не более 30 мм в основании и не менее 280 мм по длине, в количестве не менее 3 шт.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет жёлтый цвет поверхности (RAL 1018).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 




Комплектация

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг) 180x300x4, ТПУ, желтый – в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

