Техническое задание

Арт. 50530-4-PVC-500x540x5-B

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (полосы) противоск., 500х540х5, ПВХ, чер

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещения со средней и высокой проходимостью людей, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, имеющий противоскользящую поверхность, выполненный из литого ПВХ материала, что обеспечивает достаточно высокие прочностные характеристики. Тактильные рифы, выполненные в виде параллельных полос, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет чёрный цвет поверхности. Монтаж плитки можно осуществлять с помощью клея, либо при помощи саморезов (имеется 9 скрытых отверстий для саморезов, которые закрываются заглушками). |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из гранулированного ПВХ материала твёрдостью не более 98 единиц по шкале А Шора. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия – чёрный. |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) должна иметь толщину не более 2 мм. Высота тактильных рифов должна быть не более 5 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием и противоскользящую поверхность, для обеспечения безопасных условий при эксплуатации. Диаметр вершины тактильного рифа должен быть не менее 25 мм, а длина – не менее 470 мм. Для обеспечения высоких прочностных характеристик и продолжительного эксплуатационного периода тактильные рифы должны быть усилены рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру. Для возможности монтажа посредством присверливания к поверхности, в основании 8 ми тактильных рифов должны быть выполнены отверстия диаметром не менее 5 мм, которые должны закрывать заглушками. |
| Требования к размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки в плоскости должны быть не более (ШхГ): 500х540 мм. Высота с учётом основы и тактильных рифов – не более 7 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет чёрный цвет поверхности. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (полосы) противоск., 500х540х5, ПВХ, чер – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---