Техническое задание

Арт. 50530-3-PU-500x500x5-G

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (конусы шах) противоск., 500х500х4, ПУ, сер

Цель закупки

Оборудование путей движения внутри и снаружи зданий в условиях средней проходимости с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, имеющий противоскользящую поверхность, выполненный из полиуретана. Материал является высокопрочным и не восприимчивым к перепадам температур, обладает относительными грязеотталкивающими свойствами, поэтому плитка отлично подходит для укладки как внутри, так и снаружи помещений. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о непреодолимом препятствии на пути следования (дверной проём, лестница). Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет серый цвет поверхности. Монтаж плитки можно осуществлять с помощью клея, либо при помощи саморезов (имеется 8 скрытых отверстий для саморезов, которые закрываются заглушками). |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного полиуретана твёрдостью по шкале Шора не менее 85 единиц по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Цвет изделия – серый. |
| Требования к конструкции изделия | Основа плитки (базовая пластина) должна иметь толщину не более 2 мм. Высота тактильных рифов должна быть не более 5 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах Края базовой пластины (основания) имеют скошенный край. Углы базовой пластины (основания) имеют закругления с радиусом 2-3 мм. Тактильные рифы имеют цельнолитую конструкцию с основанием и противоскользящую поверхность, для обеспечения безопасных условий при эксплуатации. Диаметр вершины тактильного рифа должна быть не менее 35 мм. Для обеспечения высоких прочностных характеристик и продолжительного эксплуатационного периода тактильные рифы должны быть усилены рёбрами жёсткости, имеющими цельнолитую структуру с изделием. Для равномерного распределения клеящего вещества и наиболее высокой адгезии изделия с подстилающей поверхностью, тыльная сторона тактильной плитки должна иметь сетчатую фактуру. Для возможности монтажа посредством присверливания к поверхности, в основании 8 ми тактильных рифов должны быть выполнены отверстия диаметром не менее 5 мм, которые должны закрывать заглушками. |
| Требования к размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки в плоскости должны быть не более (ШхГ): 500х500 мм. Высота с учётом основы и тактильных рифов – не более 7 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет серый цвет поверхности. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (конусы шах) противоск., 500х500х4, ПУ, сер – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --