Техническое задание

Арт. 50063-3500

Наименование объекта закупки

Указатель туристический серебристо-серого цвета на пять направлений с поворотными механизмами высотой 3500мм

Цель закупки 

Изделие предназначено для информирования прохожих о пути следования к различным объектам.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой указатель, который имеет пять указателей с поворотными механизмами, благодаря которым сам столб не требует перестановки при смене информации о направлении движения. Изделие выполнено из конструкционной стали с применением технологии порошковой покраски.
Для удобства транспортировки изделие поставляется в разобранном виде.
Монтаж указателя к поверхности осуществляется посредством крепления в четырех точках посредством анкерных болтов. 

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий.            Цвет – серебристо-серый (RAL 7001).

	Требования к конструкции 
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стойки, пяти указателей.
Для обеспечения возможности смены информации о направлении движения без перестановки столба, крепления для указателей должны быть выполнены с функцией поворота и фиксатором.
Стойка
Представляет собой цельносварную конструкцию. Для обеспечения прочности и устойчивости изделия, стойка должна быть выполнена из стальных труб марки стали не ниже Ст3: диаметром 219 мм, с толщиной стенки не менее 4 мм; диаметром 108 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм; диаметром 76 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.                                                                     Для обеспечения надежного монтажа изделия к поверхности, основание стойки должно быть оборудовано монтажной пластиной, выполненной из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 400×400 мм и имеющей не менее 4-х крепежных отверстий. Верхняя часть стойки должна быть оборудована навершием «Информация», выполненным из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 и не более 3 мм. Навершие, представляет собой декоративный элемент с изображением буквы «i» - информация, который выполняет функцию герметичности всей конструкции, а также является элементом дизайна.
Указатели
Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из: поворотного крепления для указателя, каркаса и пластины для нанесения информации. Крепление должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3: трубы диаметром не менее 108 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм и профильной трубы 30×30 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения предотвращения случайного смещения указателя, крепление должно быть оборудовано фиксатором.                                                                                                     Каркас изделия выполнен из стальной профильной трубы               15×15 мм, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5 мм.                                                                                                                 Поле для нанесения информации должно быть выполнено из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее                1,2 мм, размером не менее (ВхШ): 278х904 мм.                                        

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: 

- высота не менее 3509 мм;

- ширина не менее 2021 мм;

- глубина не менее 400 мм (с учётом пластины).

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом.  

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление указателя осуществляется посредством монтажной пластины основания, выполненной из стали, толщиной не менее     5 мм, габаритными размерами не менее 400×400 мм и имеющей не менее 4-х крепежных отверстий диаметром не менее 12 мм.

	Требования к информационному обеспечению 
	Изделие должно содержать информацию о наименовании объектов (по согласованию).  

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Указатель туристический серебристо-серого цвета на пять направлений с поворотными механизмами высотой 3500мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

