Техническое задание
Арт. 51959-11
Наименование объекта закупки
Зона тактильная
Цель закупки 
Для оборудования путей движения внутри и снаружи помещений с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения, а также для создания грязезащитных зон на объектах с высокой проходимостью.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой готовый комплект тактильной зоны, состоящий из модульного грязезащитного покрытия «ТифлоПол-15» (серого цвета) и вклеенных в него тактильных индикаторов: конусов со штифтом в количестве 25 шт. и полос со штифтами в количестве 12 шт. Покрытие предназначено для создания тактильных зон перед входами в здания, на путях эвакуации, перед лестницами, пандусами и другими опасными участками. Модульная конструкция позволяет комбинировать элементы различных типов и цветов для создания покрытия любой площади и конфигурации. Тактильные индикаторы информируют людей с нарушениями зрения о необходимости остановиться, сменить направление или о наличии препятствия на пути следования.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и долговечности:
— грязезащитное покрытие должно быть изготовлено из высококачественного ПВХ, окраска выполнена в общей массе материала;
— тактильные индикаторы должны быть изготовлены из полиуретана (ПУ) твёрдостью не более 85 ед. по Шору А, окраска в массе материала;
— материал устойчив к истиранию, перепадам температур, воздействию УФ-излучения и влажной уборке с применением бытовой химии.

	Требование к конструкции изделия
	Конструктивно изделие представляет собой набор модулей грязезащитного покрытия «ТифлоПол-15» (типы 3, 4, 5) с системой крепления «шип-паз» для соединения модулей между собой. Тактильные индикаторы (конусы D35 мм, Н 4 мм, штифт 15 мм; полосы 300×30 мм, Н 4 мм, штифт 15 мм, 4 шт.) из полиуретана вклеены в покрытие на производстве. Индикаторы закреплены в подготовленных отверстиях покрытия с помощью специального клея. Поверхность индикаторов — гладкая глянцевая, обеспечивающая лёгкость очистки. Все модули имеют закругления с радиусом не менее 1,5 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Габариты зоны в сборе должны быть:
- не менее 15 мм по высоте;
- не менее 1000 мм по ширине;
- не менее 1000 мм по глубине.

Тактильные индикаторы: конус не менее D35 мм, высота не менее 4 мм, штифт не менее15 мм.

Количество индикаторов: не менее 25 конусов и не менее 12 полос.

	Требования к монтжу

	Монтаж тактильной зоны осуществляется на подготовленную ровную поверхность (бетон, плитка, дерево) без использования специального клея (модули соединяются между собой системой «шип-паз»). Тактильные индикаторы предварительно вклеены в покрытие на производстве. При необходимости дополнительной фиксации к поверхности используются саморезы или дюбели (в комплект не входят).

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам
	Товар в полном объёме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация

Зона тактиьная – 1 компл.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

