Техническое задание

Арт. 10568-5
Наименование объекта закупки

Модули для тифлопола (комплект)

Цель закупки 

Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	В собранном виде модули образуют уникальное грязезащитное покрытие, обладающее противоскользящими свойствами. С целью увеличения функциональных возможностей покрытие оборудуется тактильными индикаторами для информационного обеспечения слепых и слабовидящих людей для безопасного передвижения в зоне входной группы и на открытом пространстве.

Модули оборудованы штифтами, обеспечивающими надёжное скрепление между собой. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию и не требует использования специальных инструментов при установке.

	Назначение изделия
	Грязезащитные модули изготовлены с ячейками для сбора грязи, равномерно распределёнными по поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, которые также обеспечивают противоскользящий эффект; нижняя часть щетинок не имеет.

	Требования к используемому материалу
	Модуль должен быть изготовлен из пластичного ПВХ-материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от −20 до +50 °С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств, твёрдость модулей по шкале Шора — не более 65 ед.

	Требования к размерам
	Ввиду ограничения пространства между стенами, а также ограничения расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола, габаритный размер каждого тактильного модуля не должен превышать размеры в плоскости (без учёта элементов крепления модулей между собой) 120 × 300 мм, а высота не должна превышать 10 мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям


	Ввиду необходимости надёжного соединения модулей друг с другом изделие имеет размер по большей стороне не менее 315 мм с количеством крепёжных элементов не менее 10; размер по меньшей стороне — не менее 132 мм с количеством крепёжных элементов не более четырёх. Модули соединяются между собой штифтами, обеспечивающими свободное крепление двух единиц с расстоянием не менее 1 мм. Для обеспечения сохранности существующего напольного покрытия тактильное покрытие не имеет элементов крепления к существующему покрытию. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость прокраска основы и тактильных элементов должна быть выполнена в общей массе материала.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Модули для тифлопола – 5 шт. 

Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---
