Техническое задание

арт. 86023-1

Наименование объекта закупки

Ограждение с двухуровневыми поручнями, напольное, нержавеющая сталь, D32 мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой двухуровневый односторонний поручень, закреплённый на вертикальных опорных стойках. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Двухуровневое исполнение поручня делает его доступным как для взрослого человека, так и для ребёнка. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы поручня должны быть изготовлены из марки стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двухуровневого завязанного в круговую поручня, двух стоек и четырех кронштейнов. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 32 мм в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, для наиболее удобного захвата кистью руки. С целью обеспечения высокой прочности толщина стенки трубы должна быть не менее 1,5 мм. Для обеспечения прочности конструкции стойки должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и высокой прочности крепления поручня к стойкам кронштейны должны быть выполнены из стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к габаритным размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь габаритные размеры с учетом стоек и элементов креплений (ВхШхГ): не менее 887х1000х140 мм следующие размеры: Размеры поручня без учета стоек и элементов креплений должны быть не менее (ВхШ): 166х1000 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Ограждение с двухуровневыми поручнями, напольное, нержавеющая сталь, D32 мм – 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---